附件1

煤矿井下反应型高分子材料

补充安全技术要求

（征求意见稿）

根据《煤矿堵水用高分子材料（报批稿）》、AQ 1088-2011《煤矿喷涂堵漏风用高分子材料》《煤矿加固煤岩体用高分子材料（报批稿）》《煤矿充填密闭用高分子发泡材料（报批稿）》及《国家煤矿安监局关于印发﹤煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）﹥的通知》（煤安监技装〔2020〕18号）要求，在广泛调研、充分听取各方意见建议的基础上，制定本补充安全技术要求，在矿用产品安全标志审核发放中暂行。

# 一、产品名称、型号

1．高分子材料名称：煤矿堵水用高分子材料/煤矿喷涂堵漏风用高分子材料/煤矿加固煤岩体用高分子材料/煤矿充填密闭用高分子发泡材料。

2．高分子材料型号：采用“用途+材料化学属性”的形式组合而成，具体划分方法见表1。

表1 产品种类及型号

| 产品用途 | 化学属性 |
| --- | --- |
| 堵水（DS） | 聚氨酯类（PU） 硅酸盐改性聚氨酯类（PU·SixOy） |
| 喷涂堵漏风（PT） |  |
| 加固煤岩体（JG） |  |
| 充填密闭（CT） | 酚醛树脂类（UP） |
|  | 脲醛树脂类（UF） |
| 备注：充填材料不受理聚氨酯类材料 |

【示例1】DS PU表示煤矿用堵水用聚氨酯材料

【示例2】PT PU·SixOy表示煤矿用喷涂堵漏风用硅酸盐改性聚氨酯材料

3．对于上述材料的A、B组分，通过在上述产品名称后缀A组分或B组分予以区分。

4．配套用注浆装置名称、型号：

名称：煤矿高分子材料用注浆装置

型号：

【示例1】ZZQ-5/3-20D表示为0.5MPa气压下，额定流量为5 m3/h，额定压力为3MPa，额定功率20kW，用于堵水的煤矿堵水用高分子材料注浆装置。

# 二、A、B组分的安全技术要求

# 1．A、B组分应有明确的物理特性，至少包括外观、pH值、密度、粘度。试验方法执行GB/T 14074-2017《木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法》。

# 2．A、B组分的闪点应高于100℃，且高于最高反应温度。闪点测定方法执行GB/T 3536-2008《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》。

# 3．A、B组分的有毒有害气体含量应满足产品对应上述AQ标准报批稿的规定。

# 4．A、B组分不能为强腐蚀性材料。试验方法执行GB/T 38498-2020《消毒剂金属腐蚀性评价方法》。

# 三、A、B组分混合过程中的安全技术要求

# 1．最高反应温度。加固、喷涂堵漏风材料不高于100℃；堵水材料不高于140℃；P类充填材料不高于95℃，N类充填材料不高于50℃。试验方法执行相关标准规定。

# 2．反应过程中有毒有害气体含量必须在产品技术文件中明确（列出A、B反应的化学方程式），主要包括氰化物、氯化物、甲醛等。试验方法参照附录A执行。

# 四、生成物的安全技术要求

# 1．反应生成的高分子材料（生成物）应满足对应上述AQ标准的规定，其中喷涂堵漏风用高分子材料氧指数应不小于28%。

# 2．产品技术文件中应明确生成物燃烧后有毒有害气体含量，其中卤酸气体总量≤5mg/g，HCN含量＜100mg/g，CO含量＜400mg/g，试验方法参照JB/T 10707-2007《热塑性无卤低烟阻燃电缆料》和TB/T 3237-2010《动车组用内装材料阻燃技术条件》。对充填密闭、喷涂堵漏风的高分子材料除应满足上述要求外，还应满足烟气毒性指数≤5，试验方法执行JB/T 10707-2007《热塑性无卤低烟阻燃电缆料》。

# 五、注浆工艺过程及设备安全要求

1．注浆工艺过程：应明确注浆速率、组分配比及固化时间。

2．注浆装置的安全技术要求：

（1）装置组成必须完整，至少应包括动力装置（注浆泵）、混合装置、软管、喷浆管（喷涂用），单向阀和安全阀、压力显示装置、三通阀等，其中纳入安标管理的产品应取得安全标志。

（2）注浆装置配置的单向阀开启压力不得大于1MPa，开启灵活可靠。

（3）注浆过程中，对于泄露的浆液或安全阀开启排出的浆液，应配置回收装置（或回收桶）。

（4）产品技术文件中应明确注浆装置输送介质的用途（煤岩体加固、充填密闭、快速堵水、喷涂堵漏风等）、成分、配比、密度及粘度等重要参数。

# 六、产品标签、包装

1．A、B组分标签上应有明确的产品名称、构成、生产日期、有效期、用途及适用场所。属于化学危险品的，应有化学危险品分类标志，明确标示出材料的潜在危害性及其防范措施。

2．A、B组分按反应配比采用标准包装。

# 七、使用说明书

高分子材料的产品使用说明书应注明材料构成（成分）及其识别方法、化学反应及作用原理、性能特点及材料用途，储存方法及注意事项，产品使用过程中的危害健康信息、安全风险、注意事项以及出现危险事件时的紧急应对措施，产品的有效期、失效识别和检验方法（至少包括最高反应温度、阻燃性能等安全性能的检验）、失效产品的处置要求，使用配比及不同配比浓度下化学反应的差异性说明、相关警示语等。

附录A  A、B组分反应过程中有毒有害气体的测定

A.1 参考方法

A.1.1 将A、B组分按照规定配比和注浆速率，采用配套的注浆装置，注入到1m×1m×1m的试验箱中，总量为1000kg，记录泵速、工作压力、注浆时间。

A.1.2 将3个热电偶（准确度为2%）分别布置在试验箱中心、中心偏上、侧面三个位置（见图1），连接热电偶与温度采集仪，每10s采集一次温度数据，记录反应过程中的温度随时间变化情况，持续采集72h内的温度数据或材料温度降至常温可控范围内的温度数据。

A.1.3 在密闭试验箱上方开设气体采集孔，注浆完成后，待试验箱内空气完全排出后，利用抽气泵将气体收集在取样袋内（见图2）。

A.1.4 用气相色谱仪、气体分析仪检测取样袋中的有毒有害气体含量。

A.2 补充要求

利用该方法测定具体高分子材料的A、B组分反应过程中有毒有害气体时，应明确组分用量、温度，模拟井下使用的条件，按工艺过程流量测定。

图1 试验箱                                 图2气体收集示意图

# Text boxes

ZZ  □  □  /  □ - □

额定功率（kW）

额定压力（MPa）

额定流量（m3/h）

Y-液压；Q-气压；电动省略

注浆装置